# 江西省"振兴杯"职业技能大赛

# "印制电路制作工"赛项

模块D:成品PCB裸板质量检测与判定检测记录表

（参考答案·裁判用）

一、D-1 检验准备（示例勾选）

☑ 已阅读赛题模块D第（三）节检测依据　☑ 顶面/底面方向已确认　☑ 卡尺已对零　☑ 厚度规可用　☑ 显微镜/放大镜可用　☑ 万用表可用　☑ 版本丝印已抄录　☑ 样件外观运输情况：正常

二、D-2 外观缺陷检测（V01～V05 必检）

说明：类型名以样题标准名为准；括号内为同义/现象。底面至少含 V02、V03。不设 V06 必检（额外丝印问题可作干扰项，不计必检分）。

| 编号 | 所在面 | 网格/特征 | 缺陷类型（标准名） | 现象简述 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | 顶层 | D3 / LED1 限流支路 | 顶层线路缺口 | LED1 限流电阻相关铜线断开（线路缺口/断线）；不断开整网叙述时以实物为准 | 不合格 |
| V02 | 底层 | B2 / 走线区 | 底层线宽变窄（颈缩） | 电源相关网络线宽局部突然变细，细段仍连通（非开路）；与 M05 不同点 | 不合格 |
| V03 | 底层 | D2 / 孔阵 | 孔破盘 | 钻孔偏出焊盘，焊环一侧不足/破盘（非 3.5 mm 定位孔） | 不合格 |
| V04 | 顶层 | C3 / L1 | 阻焊未开窗或开窗偏移 | L1 电感有一引脚阻焊未开窗（或严重盖盘） | 不合格 |
| V05 | 顶层 | C2 / 电容丝印 | 丝印缺失或压焊盘 | 电容位号丝印不完整/缺失 | 不合格 |

三、D-3 尺寸与指定点测量（M01～M05）

单位 mm。M04 本套板定位孔名义 3.50 mm（±0.10）。M05 须用测量显微镜；禁止用普通卡尺测细线宽。实测值投板三测后可微调，下表为设计/标定骨架。

M05 指定点位置/标识：板面丝印「M05」（或等价标识）　测量对象：☑ 线宽　□ 线距　【不得与 V02 颈缩为同一处】

| 编号 | 项目 | 工具 | 实测值 (mm) | 合格/不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 板长 L | 游标卡尺 | 80.00（允许 79.80～80.20） | 合格* |
| M02 | 板宽 W | 游标卡尺 | 60.00（允许 59.80～60.20） | 合格* |
| M03 | 板厚 T | 厚度规/千分尺 | 1.60（允许 1.45～1.75） | 合格* |
| M04 | 定位孔径 | 卡尺/孔规 | 3.50（允许 3.40～3.60） | 合格* |
| M05 | 指定点线宽 | 测量显微镜 | 以板面 M05 标识为准；设计骨架约 0.25～0.30；允许 ±0.05 | 合格* |

*「合格」指相对本卷尺寸基准表；投板后若超差，以三测真值为准改判定，并同步评分。

四、D-4 基础电气检测（E01～E02）

| 编号 | 类型 | 测试点 | 档位 | 读数 | 判定 | 与预期一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 开路 | TP1–TP2 | 电阻档（高阻/200MΩ 等） | ≥1 MΩ 或 OL；示例 >10 MΩ | 开路 | ☑ 是 |
| E02 | 短路 | TP3–TP4 | 电阻档（低阻/100Ω/通断） | ≤1 Ω；示例 ≈0 Ω | 短路 | ☑ 是 |

五、D-5 分类判定与提交

1.外观必检：V01不合格V02不合格V03不合格V04不合格V05不合格（已检查☑）

2.分类汇总：线路2（V01缺口+V02颈缩）孔/盘1（V03）阻焊1（V04）丝印1（V05）其它0

3.尺寸：☑M01～M05全部合格（按上表骨架；投板超差则改）□有不合格：—

4.电气：☑E01、E02均与预期一致□不符合：—

5.质量处置：□接收□返工☑报废

6.依据：存在顶层线路缺口（V01）、孔破盘（V03）等严重影响使用的缺陷；另有底层颈缩、阻焊未开窗、丝印缺失。虽E01/E02符合本卷预设预期，但按样题报废规则应判定报废，不得接收。

7.其他说明：选手多写干扰项丝印不强制另设V06得分；类型同义（断线/缺口、颈缩/变窄、盖盘/未开窗）可给分。

六、裁判给分口径（摘要·40分骨架可折算）

外观14：V01～V05各约2.8；面+类型+位置大致正确即可；V02须体现底层+变窄且不断开。

尺寸12：M01～M04各约2，M05约4；读数在公差内且工具正确。

电气8：E01开路判定正确4；E02短路判定正确4。

综合4：分类合理+处置选报废+依据提到致命缺陷。

规范2：版本/单位/记录完整。

误把正常线当V02、或M05与V02同点、或定位孔写成2.00与本套3.50冲突→按错扣。