# 江西省"振兴杯"职业技能大赛

# "印制电路制作工"赛项

模块D：成品PCB裸板质量检测与判定

检测记录表（参考答案·裁判用）

一、D-1检验准备（示例勾选）

☑已阅读赛题模块D第（三）节检测依据☑顶面/底面方向已确认☑卡尺已对零☑厚度规可用☑显微镜/放大镜可用☑万用表可用☑版本丝印已抄录☑样件外观运输情况：正常

二、D-2外观缺陷检测（V01～V05必检）

说明：类型名以样题标准名为准；括号内为同义/现象。底面至少含V02、V03。不设V06必检（额外丝印问题可作干扰项，不计必检分）。

| 编号 | 所在面 | 网格/特征 | 缺陷类型（标准名） | 现象简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | 顶层 | B2/电源走线 | 走线颈缩 | 走线一段突然变为不足4mil |
| V02 | 钻孔层 | A3/过孔区（原第四套C1，轴对调后） | 过孔内径过小 | 内径过小 |
| V03 | 钻孔层 | A1/定位孔区（角部） | 漏钻孔 | 有丝印无钻孔 |
| V04 | 顶层 | C2–C3/U1右侧阻焊异常（原B3–C3转置） | 无法形成有效阻焊桥 | 焊盘阻焊引脚过小 |
| V05 | 顶层 | B1/TP1丝印（原A2转置） | 丝印缺失或压焊盘 | 位号丝印不完整/缺失 |

三、D-3尺寸与指定点测量（M01～M05）

单位mm。M04本套板定位孔名义3.50 mm（±0.10）。M05须用测量显微镜；禁止用普通卡尺测细线宽。实测值投板三测后可微调，下表为设计/标定骨架。

M05指定点位置/标识：板面丝印「M05」（或等价标识）测量对象：☑线宽□线距【不得与V02颈缩为同一处】

| 编号 | 项目 | 工具 | 实测值(mm) | 合格/不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 板长L | 游标卡尺 | 80.00（允许79.80～80.20） | 合格* |
| M02 | 板宽W | 游标卡尺 | 60.00（允许59.80～60.20） | 合格* |
| M03 | 板厚T | 厚度规/千分尺 | 1.60（允许1.45～1.75） | 合格* |
| M04 | 定位孔径 | 卡尺/孔规 | 3.50（允许3.40～3.60） | 合格* |
| M05 | 指定点线宽 | 测量显微镜 | 以板面M05标识为准；设计骨架约0.25～0.30；允许±0.05 | 合格* |

*「合格」指相对本卷尺寸基准表；投板后若超差，以三测真值为准改判定，并同步评分。

四、D-4基础电气检测（E01～E02）

| 编号 | 类型 | 测试点 | 档位 | 读数 | 判定 | 与预期一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 开路 | TP1–TP2 | 电阻档（高阻/200MΩ等） | ≥1 MΩ或OL；示例>10 MΩ | 开路 | ☑是 |
| E02 | 短路 | TP3–TP4 | 电阻档（低阻/100Ω/通断） | ≤1Ω；示例≈0Ω | 短路 | ☑是 |

五、D-5分类判定与提交

1.外观必检：V01不合格V02不合格V03不合格V04不合格V05不合格（已检查☑）

2.分类汇总：线路2（V01缺口+V02颈缩）孔/盘1（V03）阻焊1（V04）丝印1（V05）其它0

3.尺寸：☑M01～M05全部合格（按上表骨架；投板超差则改）□有不合格：—

4.电气：☑E01、E02均与预期一致□不符合：—

5.质量处置：□接收□返工☑报废

6.依据：存在顶层线路缺口（V01）、孔破盘（V03）等严重影响使用的缺陷；另有底层颈缩、阻焊未开窗、丝印缺失。虽E01/E02符合本卷预设预期，但按样题报废规则应判定报废，不得接收。

7.其他说明：选手多写干扰项丝印不强制另设V06得分；类型同义（断线/缺口、颈缩/变窄、盖盘/未开窗）可给分。

六、裁判给分口径（摘要·40分骨架可折算）

外观14：V01～V05各约2.8；面+类型+位置大致正确即可；V02须体现底层+变窄且不断开。

尺寸12：M01～M04各约2，M05约4；读数在公差内且工具正确。

电气8：E01开路判定正确4；E02短路判定正确4。

综合4：分类合理+处置选报废+依据提到致命缺陷。

规范2：版本/单位/记录完整。

签注：命题/裁判长________日期________