江西省"振兴杯"职业技能大赛

"印制电路制作工"赛项

模块D：成品PCB裸板质量检测与判定

检测记录表（参考答案·裁判用）

【黄色底纹为参考答案·第三套】工程母版=第四套模块D，网格轴已对调：横轴为 A–D、纵轴为 1–4（相对第四套「纵 A–D / 横 1–4」做标签转置）。正式评分允许位置同义表述与合理测量误差；以实物三测标定为准，下列数值为设计/标定骨架（孔径按本套板 3.50 mm）。本文件不得发给选手。

一、D-1 检验准备（示例勾选）

☑ 已阅读赛题模块D第（三）节检测依据　☑ 顶面/底面方向已确认　☑ 卡尺已对零　☑ 厚度规可用　☑ 显微镜/放大镜可用　☑ 万用表可用　☑ 版本丝印已抄录　☑ 样件外观运输情况：正常

二、D-2 外观缺陷检测（V01～V05 必检）

说明：类型名以样题标准名为准；括号内为同义/现象。底面至少含 V02、V03。不设 V06 必检（额外丝印问题可作干扰项，不计必检分）。

| 编号 | 所在面 | 网格/特征 | 缺陷类型（标准名） | 现象简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V01 | 顶层 | B2 / 电源走线 | 走线颈缩 | 走线一段突然变为不足4mil |
| V02 | 钻孔层 | A3 / 过孔区（原第四套 C1，轴对调后） | 过孔内径过小 | 内径过小 |
| V03 | 钻孔层 | A1 / 定位孔区（角部） | 漏钻孔 | 有丝印无钻孔 |
| V04 | 顶层 | C2–C3 / U1 右侧阻焊异常（原 B3–C3 转置） | 无法形成有效阻焊桥 | 焊盘阻焊引脚过小 |
| V05 | 顶层 | B1 / TP1 丝印（原 A2 转置） | 丝印缺失或压焊盘 | 位号丝印不完整/缺失 |

三、D-3 尺寸与指定点测量（M01～M05）

单位 mm。M04 本套板定位孔名义 3.50 mm（±0.10）。M05 须用测量显微镜；禁止用普通卡尺测细线宽。实测值投板三测后可微调，下表为设计/标定骨架。

M05 指定点位置/标识：板面丝印「M05」（或等价标识）　测量对象：☑ 线宽　□ 线距　【不得与 V02 颈缩为同一处】

| 编号 | 项目 | 工具 | 实测值 (mm) | 合格/不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 板长 L | 游标卡尺 | 80.00（允许 79.80～80.20） | 合格* |
| M02 | 板宽 W | 游标卡尺 | 60.00（允许 59.80～60.20） | 合格* |
| M03 | 板厚 T | 厚度规/千分尺 | 1.60（允许 1.45～1.75） | 合格* |
| M04 | 定位孔径 | 卡尺/孔规 | 3.50（允许 3.40～3.60） | 合格* |
| M05 | 指定点线宽 | 测量显微镜 | 以板面 M05 标识为准；设计骨架约 0.25～0.30；允许 ±0.05 | 合格* |

*「合格」指相对本卷尺寸基准表；投板后若超差，以三测真值为准改判定，并同步评分。

四、D-4 基础电气检测（E01～E02）

| 编号 | 类型 | 测试点 | 档位 | 读数 | 判定 | 与预期一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 开路 | TP1–TP2 | 电阻档（高阻/200MΩ 等） | ≥1 MΩ 或 OL；示例 >10 MΩ | 开路 | ☑ 是 |
| E02 | 短路 | TP3–TP4 | 电阻档（低阻/100Ω/通断） | ≤1 Ω；示例 ≈0 Ω | 短路 | ☑ 是 |

五、D-5 分类判定与提交

1. 外观必检：V01 不合格　V02 不合格　V03 不合格　V04 不合格　V05 不合格　（已检查☑）

2. 分类汇总：线路 2（V01 缺口 + V02 颈缩）　孔/盘 1（V03）　阻焊 1（V04）　丝印 1（V05）　其它 0

3. 尺寸：☑ M01～M05 全部合格（按上表骨架；投板超差则改）　□ 有不合格：—

4. 电气：☑ E01、E02 均与预期一致　□ 不符合：—

5. 质量处置：□ 接收　□ 返工　☑ 报废

6. 依据：存在顶层线路缺口（V01）、孔破盘（V03）等严重影响使用的缺陷；另有底层颈缩、阻焊未开窗、丝印缺失。虽 E01/E02 符合本卷预设预期，但按样题报废规则应判定报废，不得接收。

7. 其他说明：选手多写干扰项丝印不强制另设 V06 得分；类型同义（断线/缺口、颈缩/变窄、盖盘/未开窗）可给分。

六、裁判给分口径（摘要·40 分骨架可折算）

• 外观 14：V01～V05 各约 2.8；面+类型+位置大致正确即可；V02 须体现底层+变窄且不断开。

• 尺寸 12：M01～M04 各约 2，M05 约 4；读数在公差内且工具正确。

• 电气 8：E01 开路判定正确 4；E02 短路判定正确 4。

• 综合 4：分类合理 + 处置选报废 + 依据提到致命缺陷。

• 规范 2：版本/单位/记录完整。

• 误把正常线当 V02、或 M05 与 V02 同点、或定位孔写成 2.00 与本套 3.50 冲突 → 按错扣。 网格须按第三套丝印（横 A–D / 纵 1–4）描述，勿直接照抄第四套坐标。

签注：命题/裁判长 ________　　日期 ________　　本答案随投板三测修订后锁版（第三套·自第四套轴对调派生）