模块D 缺陷清单（参考答案·裁判用）

【内部文件】不得下发选手。配比：线路3+焊盘/孔3+阻焊3+丝印2+外形1+易漏1=13。X1为非必检区分点。

| ID | 类型 | 面 | 网格 | 特征名 | 必检 | 严重度 | 参考判定用语（摘要） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 线路 | 顶 | B2 | 走线区 | 是 | 明显 | 走线缺口/开路，铜皮不连续 |
| L2 | 线路 | 顶 | C1 | 走线区 | 是 | 中等 | 相邻线距不足/残铜逼近，桥接风险 |
| L3 | 线路 | 底 | C3 | 走线区 | 是 | 中等 | 线宽颈缩变窄 |
| H1 | 焊盘/孔 | 顶 | A2 | 孔阵 | 是 | 明显 | 钻孔偏心/铜环破环 |
| H2 | 焊盘/孔 | 顶 | B3 | VIA区 | 是 | 中等 | 过孔孔壁/孔口镀铜不良 |
| H3 | 焊盘/孔 | 底 | D2 | 孔阵 | 是 | 中等 | 漏钻或孔未金属化观感（按样件） |
| S1 | 阻焊 | 顶 | A3 | 阻焊对比区 | 是 | 明显 | 阻焊桥不足或开窗异常 |
| S2 | 阻焊 | 顶 | C2 | 阻焊对比区 | 是 | 中等 | 阻焊偏移/露铜异常 |
| S3 | 阻焊 | 底 | B4 | 阻焊对比区 | 是 | 中等 | 底面阻焊缺陷 |
| P1 | 丝印 | 顶 | D1 | 丝印条 | 是 | 明显 | 丝印上焊盘或严重残缺 |
| P2 | 丝印 | 顶 | A1 | 丝印条 | 是 | 中等 | 字符过小/模糊 |
| O1 | 外形 | — | D4外缘 | 板框 | 是 | 明显 | 外形缺口/毛刺超差观感 |
| X1 | 易漏 | 顶 | C4 | VIA区 | 否 | 轻微 | 轻微阻焊桥偏窄或细微残铜（区分度） |

评分提示（细则外置技术文件）：必检12处为主要采分点；X1可作区分。同义表述、网格相邻一格可酌情给分。预设综合：外观多项缺陷→不合格；尺寸/通断默认合格（以现场标定为准）。