江西省"振兴杯"职业技能大赛

"印制电路制作工"赛项

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

模块D：验收要求 / 外观缺陷判定表

学生组 · 随卷材料

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一、外观必检（F1）判定语句

| 编号 | 类型 | 不合格判定（竞赛用表述） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | 顶层线路缺口 | 顶层导体出现可见断开/缺口，影响连通风险 | 须定位顶面 |
| V02 | 底层线宽变窄 | 底层局部线宽明显变窄（定性）；不要求此处读数 | 与 M05 不同点 |
| V03 | 孔破盘 | 孔与焊盘关系异常导致破盘/焊盘缺损 | 顶或底以实物为准 |
| V04 | 阻焊未开窗或开窗偏移 | 应开窗处被阻焊覆盖，或开窗相对焊盘明显偏移 | 二选一现象 |
| V05 | 丝印缺失或压焊盘 | 字符缺失/残缺，或丝印压覆焊盘 | 二选一现象 |

二、尺寸与电气

尺寸：对照尺寸基准表，任一项超差即记不合格项。

电气：E01 预期开路；E02 预期短路。默认判据开路≥1 MΩ/OL，短路≤1 Ω/导通（以赛场书面或实物标定为准）。

三、综合处置（接收 / 返工 / 报废）

接收：无必检致命缺陷，尺寸与电气均符合。

返工：存在可返工缺陷（如丝印、阻焊类）且尺寸/电气主体可接受——按验收表与裁判细则。

报废：存在线路开路缺口、孔破盘等严重影响功能/可靠性，或电气与预期严重不符且不可接受。

选手须给出结论 + 简要依据（对照本表条款/现象名）。不要求深层工艺根因分析。