江西省"振兴杯"职业技能大赛

"印制电路制作工"赛项

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

模块B：CAM审核与工艺文件编制

（竞赛样题）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 赛位号 | ________________ |
| 竞赛时间 | 70 分钟（学生组；职工组50分钟） |
| 总分 | 20 分（学生组；职工组12分） |
| 竞赛工具 | Gerbv 或 ViewMate |

模块说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 模块名称 | CAM审核与工艺文件编制 |
| 考核能力 | Gerber读图能力、DFM缺陷识别能力、工艺文件编制能力 |
| 竞赛时间 | 70分钟（学生组；职工组50分钟） |
| 总分 | 20 分（学生组；职工组12分） |
| 主要成果物 | 缺陷记录表 + 制程工艺卡 |

⚠ 注意：本模块所有成果文件保存到 "D:\提交资料\模块B\" 文件夹下，比赛结束前统一拷贝到U盘根目录提交。请严格按照命名规范保存文件。

一、任务背景

您是PCB板厂CAM（计算机辅助制造）部门的工程师，客户提交了一套LoRa核心板的Gerber文件，准备投板生产。在正式开料前，您需要对该套Gerber进行DFM（可制造性设计）审核，识别设计中存在的缺陷和问题，确保产品能够顺利生产。

同时，根据审核结果和板厂工艺能力，您需要编制一份简版制程工艺卡，作为生产指导文件。

二、提供材料与工具

1. 提供材料

| 序号 | 材料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gerber文件包 | LoRa核心板Gerber文件（含预设缺陷） |
| 2 | 板厂工艺能力参数表 | 设计规则参考依据（mil/mm双单位） |
| 3 | 缺陷记录表（空白） | 用于记录发现的缺陷 |
| 4 | 制程工艺卡模板（空白） | 用于填写工艺信息 |
| 5 | GB/T 4588-2025标准摘要 | 参考标准（纸质） |

2. 工具软件

• Gerbv 或 ViewMate — Gerber文件查看与测量工具（赛场已预装）

💡 提示：本模块可使用 Gerbv 或 ViewMate 查看Gerber文件，禁止使用其他未批准EDA软件或辅助工具。

三、板厂工艺能力参数表

以下为板厂常规FR-4双面板工艺能力参数，缺陷判定以此为标准：

| 类别 | 参数名称 | 工艺能力（mil / mm） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路制作 | 最小线宽 | 4mil / 0.10mm | 1oz铜厚，信号线 |
|  | 最小线间距 | 4mil / 0.10mm | 线与线、线与焊盘 |
|  | 线宽公差 | ±20% |  |
| 钻孔 | 最小机械孔径 | 12mil / 0.30mm | 双面板常规孔 |
|  | 最小过孔焊盘外径 | 10mil / 0.25mm | 外径必须比内径大4mil以上 |
|  | 焊盘环宽最小值 | 7mil / 0.18mm | 极限值，建议≥10mil |
|  | 孔边到孔边最小间距 | 8mil / 0.20mm |  |
| 阻焊 | 最小阻焊桥宽 | 4mil / 0.10mm | 绿油（黑色/白色需6mil） |
|  | 焊盘开窗方式 | 1:1开窗 | 焊盘与开窗等大 |
| 丝印 | 字符最小高度 | 40mil / 1.0mm |  |
|  | 字符最小线宽 | 6mil / 0.15mm |  |
|  | 字符到焊盘间距 | 6mil / 0.15mm | 不允许丝印上焊盘 |
| 外形 | 外形公差（普锣） | ±8mil / ±0.20mm |  |
| 板厚 | 板厚公差 | ±10% | 板厚≥1.0mm时 |

四、任务内容

▍子任务 C-1  Gerber缺陷识别

使用Gerbv或ViewMate打开提供的Gerber文件包，对照板厂工艺能力参数表，全面检查PCB各层的设计缺陷，将发现的缺陷记录在缺陷记录表中。

1. 检测范围

（1）线路层（顶层、底层）：线宽、线距、开路、短路、铜皮等；

（2）钻孔层：孔径、焊盘环宽、孔间距、漏钻、多钻等；

（3）阻焊层（顶层、底层）：开窗、阻焊桥、阻焊偏移等；

（4）丝印层（顶层、底层）：字符大小、上焊盘、缺失等；

（5）文件完整性：各层文件是否齐全。

2. 缺陷分类（6大类）

| 序号 | 缺陷类别 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路缺陷 | 线宽不足、线距不足、开路、短路、孤立铜皮等 |
| 2 | 焊盘/孔缺陷 | 焊盘过小、焊环不足、孔间距过小、漏钻孔等 |
| 3 | 阻焊缺陷 | 阻焊覆盖焊盘、阻焊桥不足、开窗偏移等 |
| 4 | 丝印缺陷 | 丝印上焊盘、字符过小、丝印缺失等 |
| 5 | 外形缺陷 | 板尺寸不符、走线距板边过近等 |
| 6 | 文件缺陷 | 缺少某层文件、格式错误等 |

3. 填写要求

（1）每发现一处缺陷，在记录表中填写一行；

（2）填写内容：所在层、缺陷类型、缺陷类别、位置描述；

（3）位置描述：说明缺陷大致位置（如"U1芯片左下方"、"板右上角"等），无需精确坐标；

（4）缺陷类型应具体明确（如"线宽不足"而非"线路有问题"）；

（5）缺陷类别从上述6大类中选择；

▍子任务 C-2  制程工艺卡编制（8分）

根据Gerber文件中的信息，结合板厂工艺能力，填写制程工艺卡的基本信息。

1. 填写项目

| 序号 | 填写项 | 信息来源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称/图号 | 丝印层读取 + 推断 |
| 2 | 层数 | 数线路层数量 |
| 3 | 板材类型 | 常规默认值 |
| 4 | 成品板厚 | 常规默认值 |
| 5 | 成品铜厚 | 常规默认值 |
| 6 | 外形尺寸 | 测量板框层 |
| 7 | 最小线宽 | 测量线路层 |
| 8 | 最小线距 | 测量线路层 |
| 9 | 最小孔径 | 测量钻孔层 |
| 10 | 阻焊要求 | 阻焊层判断 |
| 11 | 表面处理 | 常规推断 |
| 12 | 验收标准 | 标准常识 |

七、注意事项

1. 比赛时间70分钟（学生组；职工组50分钟），请合理分配缺陷识别和工艺卡填写的时间；

2. 可使用 Gerbv 或 ViewMate 查看Gerber文件，禁止使用其他未批准工具；

3. 测量时注意单位切换（mil/mm），确保读数准确；

4. 缺陷记录要清晰明确，位置描述便于查找确认；