印制电路板（PCB）简版制程工艺卡

（参考答案版）

【黄色底纹为填写项参考答案，供评分使用】

一、基本信息

| 产品名称 | 双面刚性印制板（示例） | 图号/版本 | PCB-DEMO-001 / V1.0 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板材类型 | FR-4 环氧玻璃布基板 | 板 厚 | 1.6mm | 铜箔厚度 |
| 层 数 | 双层板（2层） | 外形尺寸 | 长：100mm 宽：80mm | 阻焊颜色 |
| 铜箔厚度 | 1 oz（35μm） | 阻焊颜色 | 绿色 | 表面处理 |
| 表面处理 | HASL喷锡 | 字符颜色 | 白色 | 验收标准 |
| 验收标准 | GB/T 4588-2025 / IPC-A-600 Class 2 | 适用工艺 | 图形电镀法（SMOBC） |  |

二、关键工序及工艺参数

（完整性6分：共6道关键工序，每正确列出1道得1分；参数合理性作为工艺参数正确性评分参考）

| 序号 | 关键工序 | 工艺参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻孔 | • 最小孔径：0.3mm（机械钻孔） • 孔铜厚度：≥20μm（平均），≥18μm（最小） • 孔位精度：±0.05mm • 孔壁粗糙度：Ra≤10μm | 含导通孔、安装孔 |
| 2 | 线路制作 | • 最小线宽：0.15mm • 最小线间距：0.15mm • 最小环宽：≥0.1mm • 成品铜厚：≥35μm（1oz） | 外层线路 |
| 3 | 蚀刻 | • 蚀刻因子：≥2 • 侧蚀量：≤线宽的15% • 蚀刻液：酸性氯化铜 • 线宽公差：±10% | 图形电镀法 |
| 4 | 阻焊制作 | • 阻焊厚度：8~20μm（线路上） • 开窗方式：SMD（阻焊定义焊盘） • 阻焊偏移：≤0.05mm • 附着力：百格测试≥4B | 绿色阻焊油墨 |
| 5 | 表面处理 | • 工艺类型：HASL（热风整平/喷锡） • 锡厚：1~5μm • 可焊性：260℃/10s，润湿良好 • 平整度：满足SMT贴装要求 | 可选OSP/镀金等 |
| 6 | 外形加工 | • 加工方式：数控铣（V-CUT+邮票孔） • 外形尺寸公差：±0.1mm • 板厚公差：±10% • 翘曲度：≤0.75% | 按拼板图加工 |

三、关键参数汇总

（参数正确性4分：共4项，每正确填写1项得1分，以Gerber实际测量值为准）

| 参数名称 | 参数值/要求 | 依据/说明 |
| --- | --- | --- |
| 最小线宽 | 0.15mm | 从Gerber线路层测量获得 |
| 最小线间距 | 0.15mm | 从Gerber线路层测量获得 |
| 最小孔径 | 0.3mm | 从钻孔文件读取获得 |
| 阻焊开窗方式（SMD/NSMD） | SMD（阻焊定义焊盘） | 比较阻焊层开窗与焊盘大小判断 |

四、评分说明

| 评分项 | 配分 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 工艺卡完整性 | 6分 | 需包含6道关键工序（钻孔、线路制作、蚀刻、阻焊制作、表面处理、外形加工），每缺1道扣1分。工序名称准确、顺序合理即可得分。 |
| 工艺参数正确性 | 4分 | 关键参数汇总表共4项（最小线宽、最小线间距、最小孔径、阻焊开窗方式），每正确1项得1分。参数值与Gerber实际测量值一致即为正确，SMD/NSMD判断正确即可得分。 |
| 合 计 | 10分 | 工艺卡部分共10分，占模块B总分的50%（另一半为Gerber缺陷识别10分） |

注：本参考答案依据GB/T 4588-2025《单、双面刚性印制板分规范》、IPC-A-600《印制板验收条件》编制。具体参数以实际Gerber文件测量值为准。